# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin ANTIKORR

| Цвет: | синеватый |
| --- | --- |
| Запах: | специфический, умеренный |
| Удельный вес при 20°С: | 0,80 г/см³ |
| Температура воспламенения (при открытой крышке): | 62°С |
| Пределы кипения растворителей: | 180 – 210°С |
| Термостойкость: | -40 – 150°С |
| Вязкость при 20°С: | 3сП |
| Вязкость при 40°С (масло): | 32сП |
| Прочность диэлектрика (ASTM D 877): | 31500В |
| Толщина пленки: | 1 – 2 микрона |
| Площадь покрытия: | 100 – 150 м2/л |
| Коррозионная стойкость: | свыше 9 месяцев в закрытом помещении |

ANTIKORR содержит комбинацию высококачественных активных веществ и ингибиторов, обеспечивающих длительную защиту металлических поверхностей. Средство защищает изделия из черных и цветных металлов в процессе производства, транспортировки и хранения. ANTIKORR предохраняет и очищает металлические поверхности, вытесняет влагу, проникает сквозь ржавчину и грязь, освобождает заржавевшие и прикипевшие элементы конструкции, болты и гайки. Эффективно снижает непроизводительные потери времени и стоимость обслуживания, а также продлевает работоспособность оборудования. Образующаяся прозрачная, невидимая пленка безопасна для металлов, окрашенных и лакированных поверхностей, большинства пластиков и резин. Средство не содержит хлорфторуглеродов и отвечает требованиям  Mil. Specs C-81309E, C-372C и AA-50493.

### Применение

ANTIKORR может быть использован для обработки металлических поверхностей и деталей машин, сварочных швов и литейных форм. Подходит для обработки микрометров, эажимных патронов, арматуры и т.п. в инструментальных мастерских. В процессе хранения применим для обработки паяльной проволоки и стержней, трубопроводов, отливов, шестерней и шарикоподшипников. Средство может быть использовано на металлических, окрашенных и лакированных поверхностях, большинстве пластиков и резин.

### Указания

Нанесите средство распылением. Для нанесения на труднодоступные участки используйте удлинительную трубочку. Может быть использовано как на сухих, так и на влажных поверхностях. Обрабатывайте новое, использующееся и хранящееся оборудование. Благодаря высокой проникающей способности средство действует и в труднодоступных местах. Чтобы гарантировать равномерное смазывание и антикоррозийную защиту повторяйте процедуру время от времени.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Поверхностно активные вещества, растворенные в алифатических углеводородах. Вытеснитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-47-8 | Алифатические углеводороды 182-212 | 50-80 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 1-5 | - | - |

### Возможные опасности

При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | зеленый |  | #### Запах: | растворителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 6,5 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 6.5 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | 8.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.8 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Не растворим в воде |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |