# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin contaclean

| Внешний вид: | жидкость красного цвета |
| --- | --- |
| Запах | специфический |
| Плотность при 25°С: | 0,73 г/см³ |
| Снижение сопротивления контакта | <2 мОм |
| Остаток | только в виде пленки |
| Совместимость с материалами | хорошая |
| Термостойкость | до 80°С |

CONTACLEAN очищает контакты всех типов и эффективно удаляет слои окиси и сульфидов с любых металлических контактных поверхностей. Одновременно специальные ингибиторы обеспечивают долговременную смазку и защиту от коррозии. Снижает сопротивления контактов, приводящее к падению до значения менее 2 мОм, и предотвращает падение напряжения. Обеспечивает длительную работоспособность всех электромеханических контактов.

### Применение

CONTACLEAN в течении ряд лет доказал свою эффективность при конструировании радио и телеаппаратуры, в лабораториях и послепродажном обслуживании. Используется для ухода за выключателями и контактными разъемами всех типов, скользящими контактами переменных конденсаторов, контактными панелями, планками и реле. Используется для очистки и сохранения металлических поверхностей в электротехнике. CONTACLEAN используется в измерительной технике, телекоммуникациях, оборудовании для обработки данных, в аэрокосмической и военной промышленности. Удобен для обслуживания электрического и электронного оборудования  автомобилей.

### Указания

Аккуратно распылите препарат на металлические поверхности, которые нужно подвергнуть очистке. Обеспечьте равномерное нанесение. Для нанесения на труднодоступные участки используйте удлинительную трубочку. Оксидные и сульфидные слои, растворенные CONTACLEAN, можно легко удалить без остатка, используя SPRAYWASH. Дайте средству испариться до включения устройства в сеть. Не распылять на открытый огонь и на горячие компоненты. Держите вдали от источников огня. Не курить во время использования.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Контактное масло, алифатические гидрокарбоны, спирт, краситель.. Наполнитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-63-0 | Изопропанол | 33 | F | Легко воспламеним |
| 107-83-5 | Изогексан | 49 | F | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 5 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | красный |  | #### Запах: | растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 12,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~6.2 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~8.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.7351 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |