# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin EMI-LAC

# (лак)

| Нанесение: | погружением, распылением |
| --- | --- |
| Цвет: | медный |
| Пигмент: | медь, покрытая серебром |
| Смола | полиакрилат |
| Плотность: | 1,04 г/см³ |
| Время сушки при комнатной температуре: | через 10 мин. высыхает до отлипания |
|  | через 24 часа полностью высыхает |
| Время сушки в печи: | приблизительно 30 минут при 60-70°С (после предварительной просушки при комнатной температуре в течение 10 минут) |
| Поверхностное сопротивление: | <0,25Ω/квадрат (при толщине пленки 10 мкм) |
| Затухание (ASTM ES 7-83): | 60 – 65 дБ (при толщине пленки 50 мкм) |
| Площадь покрытия: | 4 м2/л (при толщине пленки 50 мкм) |
| Термостойкость: | -40°С - +95°С |

EMI-LAC представляет собой токопроводящее защитное покрытие на основе меди, покрытой серебром, используемое для защиты от электромагнитных волн. Обеспечивает защиту как от электромагнитных помех, так и от электростатических разрядов. Результирующее экранирование и затухание могут быть получены при нанесении более тонкого слоя, чем при использовании традиционных препаратов на основе меди. Препарат легко наносится и демонстрирует высокую стабильность в самых тяжелых условиях окружающей среды таких, как влага и высокая температура. Лак обладает отличной адгезией и легко наносится на металлические, стеклянные и пластиковые поверхности. Он легко высыхает и не повреждает конструкционные материалы

### Применение

Экранирование пластиковых корпусов от воздействия электромагнитных волн. Надежно предохраняет устройства обработки данных, используется в электронных лабораториях, измерительной технике, разнообразных электронных устройствах, а также в автоэлектронике. Используется при производстве электрических соединений, а также в качестве защиты от коррозии алюминиевых корпусов. Наилучший результат достигается при толщине слоя 40 – 75 мкм.

### Указания

Защищаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, жиров, воска и т.п. Встряхните баллон перед употреблением. Аэрозоль наносится распылением с расстояния приблизительно 30 см, иначе на поверхности могут образоваться потеки. Забившуюся форсунку промывают растворителем, ацетоном либо скипидаром.

Лак, используемый для нанесения погружением, может быть использован и для нанесения распылением в случае разбавления растворителем THINNER FOR EMI-LAC в соотношении 1:4. Лак необходимо тщательно перемешать, чтобы пигмент равномерно распределился по объему.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Лакокрасочные материалы на основе полиакрилата с медным пигментом в растворителе. Наполнитель: диметилэфир.

#### Опасные компоненты

| CAS № | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115-10-6 | Диметилэфир | 40-50 | F+ | Легко воспламеним |
| 123-86-4 | n-бутилацетат | 10-20 | - | - |
| 67-64-1 | Ацетон | 20-30 | F,Xi | Легко воспламеним |
| 107-98-2 | Метоксипропанол | 5-10 | - | - |
| 628-63-7 | Метилацетат | 1-5 | - | - |
| 109-60-4 | Пропилацетат | 10-15 | F,Xi | Воспламеним |
| 67-63-0 | Изопропанол | 1-5 | F,Xi | Легко воспламеним |

### Возможные опасности

Легковоспламеним. Оказывает раздражающее воздействие на слизистую оболочку глаз. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость кожи и ее растрескивание. Испарение может вызвать головокружение и сонливость. При использовании может образовать взрывоопасную / легковозгораемую смесь с воздухом, в особенности в приземном слое.

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. Избегать непосредственного контакта с кожей и слизистой оболочкой глаз. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | блестящий медный |  | #### Запах: | растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | >300 |  | °C | (аэрозольный туман) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 1,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 26,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 2.7 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~4.5 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | 0.883 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |