# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin isotemp

# (кРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ СМОЛА)

| Внешний вид: | желтоватая жидкость |
| --- | --- |
| Плотность при 25°С: | 1,04 г/см3 |
| Термостойкость: | -45°С - +500°С |
| Вязкость при 23°С: | 220-330 мПа |
| Содержание не летучих веществ: | 50% |
| Поверхностное сопротивление (DIN53483) | 7,5×1016Ω cm |
| Диэлектрическая постоянная (DIN53483): | 3,09 |
| Прочность диэлектрика (DIN53481): | 110кВ/мм |

ISOTEMP – термостойкое, влагоотталкивающее и водонепроницаемое защитное покрытие на силиконовой основе, предназначенное для использования в микроэлектронике для жестких и гибких печатных плат. Сохраняет свою эффективность до +500°С. Кроме того, оно огнеупорное (в соответствии со стандартом UL94), эластичное и обладает хорошей адгезией. ISOTEMP также предохраняет компоненты от влаги, сырости, соли, плесени и коррозионных испарений.

### Применение

Применяется для изоляции печатных плат, подверженных воздействию высоких температур в процессе работы, например, в двигателях транспортных средств, авиации и аэрокосмической технике. Также используется для изоляции коммуникационного оборудования, измерительных приборов, в кораблестроении, энергетике и тяжелой промышленности.

### Указания

Встряхнуть перед использованием. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, жиров масел, воска и т.п. Аэрозоль наносится распылением с расстояния приблизительно 30 см, иначе на поверхности могут образоваться потеки. Полученный слой высыхает до отлипания в течение одного или двух часов и полностью отверждается через 24 часа. Для достижения максимальных электрических и механических характеристик покрытие должно быть подвергнуто температурной обработке в течение одного часа при 200°С. Распылитель аэрозоли обладает самоочищающимся действием. Если он засорится, очистите его с помощью растворителя.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Силиконовое масло, растворители. Наполнитель: диметилэфир.

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115-10-6 | Диметилэфир | 35-40 | F+ | Крайне легко воспламеним |
| 67-64-1 | Ацетон | 10-15 | F | Легко воспламеним |
| 1330-20-7 | Ксилол | 9,5 | Xn |  |
| 100-41-4 | Этилбензол | 3 | F, Xn | Воспламеним |
| 123-86-4 | n-бутилацетат | 10-20 | - | Воспламеним |
| 108-94-1 | Циклогексанон | 3 | Xn |  |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: |  |  | не установлено |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: |  |  | не установлено |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 3.5 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~6.0 |  | Бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.9 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Не растворим в воде |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |