# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin multi

| Цвет: | желтоватый |
| --- | --- |
| Запах: | специфический, умеренный |
| Плотность при 20°С: | 0,81 г/см³ |
| Пределы кипения растворителей: | 180 – 210°С |
| Температурный интервал: | -40 – 150°С |
| Вязкость (масло) при 40°С: | 30 – 35 мм2/с |
| Коррозионная стойкость: | до 500 часов в соляном тумане |
| Смазочная способность | До 790 кг (Фалекс) |

MULTI представляет собой многофункциональный продукт для любого электронного и механического оборудования в мастерских и в промышленности. Образует чистую, невидимую пленку и безвреден по отношению к пластику, резине и окрашенным поверхностям. Специальные ингибиторы гарантируют прекрасное антикоррозионной покрытие и защиту. MULTI вытесняет влагу, предотвращает короткие замыкания, способствует запуску мокрых двигателей и обеспечивает длительную надежную работу.

### Применение

Электрическое/механическое оборудование:

Системы зажигания, системы освещения, электронное автомобильное оборудование, карбюраторы, резьбовые соединения, замки, педали, направляющие полозья сидений и т.д.

Мастерские/промышленные предприятия:

Электрические и механические прецизионные инструменты, металлические части оборудования, реле, переключатели, электронное оборудование и т.д.

Домашнее хозяйство:

Газонокосилки, лодочные моторы, велосипеды, электроприборы, оружие, пишущие машинки, роликовые коньки, раздвижные двери , шарниры и петли.

### Указания

Распылите препарат на поверхность, которую нужно подвергнуть очистке. Для точной работы используйте прилагаемую удлинительную трубочку. Благодаря высокому капиллярному притяжению препарат действует и в труднодоступных местах. Чтобы гарантировать равномерное смазывание и антикоррозийную защиту повторяйте процедуру время от времени.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Минеральное масло с присадками в алифатических углеводородах, ароматизаторы. Наполнитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-49-0 | Высококипящие алифатические углеводороды | 70 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 5 | - | - |

### Возможные опасности

При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | светло-коричневый |  | #### Запах: | ванили |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 7,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 7.0 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~8.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.811 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Не растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |