# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin Plastik

# (лак)

| Использование: | распыление |
| --- | --- |
| Цвет: | бесцветный |
| Плотность: | 0,88 г/см³ |
| Время сушки при комнатной температуре: | через 25 мин. высыхает до отлипания |
|  | через 48 часов полностью высыхает |
| Время сушки в печи: | 2-4 часа при 60-70°С (после предварительной просушки при комнатной температуре в течение 10-15 минут) |
| Минимальная толщина слоя: | 20-50 μм |
| Площадь обрабатываемой поверхности: | 10-20м²/л |
| Термостойкость: | -70°С - +120°С |
| Вязкость | 12с (DIN 53211) |
| Сопротивляемость к: | кислотам, солям, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге |
| Поверхностное сопротивление | 5×1014Ω |
| Сопротивление изоляции | 1014Ω |
| Прочность диэлектрика | 21кВ/мм |

Plastik основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от –70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой.

### Применение

Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Защита от влаги различных материалов, таких как картон, древесина, кожа и.т.п.

### Указания

Защищаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, жиров и т.п. Аэрозоль наносится распылением с расстояния приблизительно 30 см, иначе на поверхности могут образоваться потеки. Забившуюся форсунку промывают растворителем, ацетоном либо скипидаром.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Полиакрилат, растворители. Наполнитель: пропан/бутан.

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/106-97-8 | Пропан/бутан | 30 | F+ | Крайне легко воспламеним |
| 67-64-1 | Ацетон | 16 | F | Легко воспламеним |
| 107-98-2 | Метоксипропанол | 12 | - | Воспламеним |
| 123-86-4 | n-бутилацетат | 32 | - | Воспламеним |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | >300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 1,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 13,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~3.2 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~5.5 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.78 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  | Не содержит флюорохлоргидрокарбонатов и хлорсодержаих гидрокарбонатов. |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |