# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin SILICONE

# (СИЛИКОНОВОе масло)

| Внешний вид: | Прозрачная бесцветная жидкость |
| --- | --- |
| Вязкость (при 25°С) | 1000 мм2/с |
| Плотность (при 25°С): | 0,97г/см³ |
| Температура застывания | - 50°С |
| Термостабильность | - 50 -+ 200°С |
| Давление паров (при 200°С): | 1,33*10-2мбар |
| Температурная проводимость: | 0,16 Вт/К м |
| Прочность диэлектрика (при 20°С): | 12кВ/мм |
| Диэлектрическая постоянная (при 25°С) (0,5-100кГц): | 2,8 |
| Удельное сопротивление (при 25°С): | 1*1015 Ом см |

Silicone содержит высококачественное, вязкое изолирующее масло с напряжением пробоя 12 кВ/мм. Образует инертную прозрачную пленку, которая не высыхает. Является водоотталкивающим , вследствие чего действует как великолепная защита от влаги. Silicone также является универсальным смазывающим средством. Устойчив в широком температурном диапазоне: от - 50 -+ 200°С. Кроме того, это нетоксичное некрасящее средство не повреждает конструкционные материалы.

### Применение

Используется для предотвращения искровых разрядов в высоковольтных трансформаторах, на цоколе электронных ламп и т.д. Надежно устраняет утечку тока, коронные разряды  и короткие замыкания. Хорошо изолирует, предотвращает заедание механических устройств, является прекрасной разделяющей смазкой для форм и может использоваться как смазка при протяжке проводов. Тонкая невидимая пленка смазывает пластиковые подшипники, приводы, шестерни и резиновые элементы.

### Указания

Распылите средство по всей обрабатываемой поверхности. Для аккуратной работы используйте прилагаемую трубку-удлинитель.

### Предупреждение

Не используйте SILICONE на компонентах, находящихся под напряжением. Дайте средству испариться до включения устройства в сеть.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Раствор силиконового масла. Наполнитель: пропан/бутан.

#### Опасные компоненты

| CAS № | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107-83-5 | Изогексан | 17 | F | Легко воспламеним |
| 74-98-6/106-97-8 | Пропан/бутан | 38 | F+ | Крайне легко воспламеним |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности в приземном слое.

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 10,9 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 2.8 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~4.5 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | 0.7 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Не растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |