# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin sprayflon

| Цвет: | беловатый |
| --- | --- |
| Запах | растворителя |
| Плотность аэрозоли при 25°С: | 0,72 г/см³ |
| Плотность пленки при 25°С: | 2,1 г/см³ |
| Индекс трения (дерево по дереву): | 0,1 |
| Жесткость при 25°С (ASTM D1321-57T): | 0,5 мм |
| Термостойкость: | -100°С - +260°С |

SPRAYfLon это высокоэффективная смазка в виде сухой смазочной пленки, основанная на политетрафторэтилене. Образует скользкую прозрачную пленку с отличными антиадгезионными свойствами  на всех общеупотребимых материалах, таких как пластик, стекло, металл или дерево. SPRAYfLon стабилен в широком температурном интервале от -100°С - +260°С. Кроме того, он устойчив к большинству химических соединений и обладает электроизоляционными свойствами.

### Применение

SPRAYFLON используется в электротехнике как смазочное средство при протяжке проводов или смазке элементов электромеханических устройств. Используется в качестве разделительного средства для узлов и деталей из пластика, а также акрила, нейлона, эпоксидных материалов, полиуретанов, полипропиленов, полистирола и резины. Также может быть использован везде, где необходима нежирная смазка. Смазка подвижных частей в электротехнике, конструировании, работах по техобслуживанию и ремонту.

### Указания

Тщательно встряхните баллон перед употреблением. Распыляйте на обрабатываемые детали с расстояния приблизительно 30 см. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и свободной от пыли и жира.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Дисперсия политетрафторэтилена в спиртовом растворе, алифатические углеводороды, кетоны. Наполнитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107-83-5 | Изогексан | 50 | F | Легко воспламеним |
| 67-63-0 | Изопропанол | 7 | F | Легко воспламеним |
| 67-64-1 | Ацетон | 37 | F | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 5 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | белый, не прозрачный |  | #### Запах: | Растворителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 13,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~6.0 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~7.5 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.73 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |