# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin sprayoil

| Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость |
| --- | --- |
| Запах | Минерального масла |
| Плотность аэрозоли при 20°С: | 0,78 г/см³ |
| Температура застывания: | -57°С |
| Совместимость с материалами: | хорошая |
| Вязкость пленки при 40°С: | 10 мм2/с |
| Термостойкость: | -40°С - +175°С |

SPRAYOIL это мощная, сильно текучая, бескислотная смазка, которая демонстрирует отличные показатели при работе в экстремальных условиях. Смазывающая пленка очень устойчива и не густеет с течением времени. Влаговытесняющие и водоотталкивающие свойства обеспечивают долговременную и надежную защиту от коррозии. SPRAYOIL сохраняет эффективность в широком температурном интервале от -40°С - +175°С и отвечает требованиям стандарта ISO VG10.

### Применение

SPRAYOIL используется для смазки подвижных частей в электротехнике, механике, в том числе и высокоточной, при техобслуживании и ремонтных работах. Подходит для антикоррозийной защиты деталей, компонентов, сборочных единиц, автоматических станков, машин и т.п. Пригоден для использования с любыми металлами, пластиками и резиной.

### Указания

Распылите средство на обрабатываемую поверхность. Для аккуратной работы используйте удлиняющую трубочку на распылитель. Высокая проникающая способность средства позволяет ему проникать в труднодоступные места. Для поддержания надежной антикоррозийной защиты и смазывающей пленки повторяйте процедуру время от времени.

Не используйте средство на компонентах, находящихся под напряжением. Дайте средству испариться до включения устройства в сеть.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Раствор минерального масла с антикоррозийными добавками в алифатических углеводородах. Наполнитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107-83-5 | Изогексан | 36 | F | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 4 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | желтоватый |  | #### Запах: | минерального масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 1,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 7,4 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~6.4 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~8.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.787 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Не растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |