# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin TOP-PIN

| Внешний вид: | прозрачная жидкость красного цвета |
| --- | --- |
| Плотность аэрозоли при 20°С: | 0,67 г/см³ |
| Плотность пленки при 20°С: | 0,73 г/см³ |
| Вязкость пленки при 20°С: | 8600mm2/c |
| Вязкость пленки при 40°С | 400mm2/c |
| Точка размягчения | 5°С |
| Давление паров при 25°С: | 5х10-10мбар |
| Коррозионная стойкость | 4 цикла (DIN ICE 68) |
| Термостойкость | до 300°С |

TOP-PIN разработан специально для защиты контактов, изготовленных из драгоценных металлов. Он мягко очищает, смазывает и предохраняет сверхтонкие покрытия контактов и соединителей. Высококачественные синтетические реагенты и ингибиторы, входящие в состав препарата, обладают замечательными смазочными и антикоррозионными свойствами и предотвращают износ и повреждения слоев из драгоценных металлов, а также исключают возможность коррозионного повреждения металлической подложки. Образующаяся защитная пленка  - надежная, очень тонкая, хорошо смазывающая и термостойкая.

### Применение

TOP-PIN рекомендуется для работы с золочеными разъемами печатных плат, соединителями компьютерных интерфейсов и обеспечивает длительное сохранение работоспособности контактов и соединителей всех типов. Использование препарата особенно рекомендуется в высококачественных электронных устройствах а также, в случае наличия агрессивной окружающей среды, в мастерских и на промышленных участках, в электронном автомобильном оборудовании, в устройствах электронной обработки данных, телекоммуникациях, космической и военной технике.

### Указания

При первой возможности, особенно перед первым использованием, защищайте контактные поверхности разъемов, используя TOP-PIN. Закрепите удлиняющую трубочку на распылитель и нанесите тонкую пленку на обрабатываемую поверхность. Для длительной защиты контактов повторяйте процедуру регулярно, через определенные промежутки времени, даже при нечастом использовании контактов и переключателей. Не используйте средство на компонентах, находящихся под напряжением. Дайте средству испариться до включения устройства в сеть.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Синтетические смазывающие реагенты в растворе алифатических углеводородов. Наполнитель: двуокись углерода

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-49-0 | Высококипящие алифатические углеводороды | 18 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 107-83-5 | Изогексан | 74 | F | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 5 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | Коричневатый |  | #### Запах: | растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 7,4 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~5.2 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~7.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.682 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Не растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |