# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin urethane clear

# (лак)

| Цвет: | прозрачный |
| --- | --- |
| Плотность: | 0,79 г/см³ |
| Время сушки при комнатной температуре: | через 25 мин. высыхает до отлипания |
|  | через 48 часов полностью высыхает |
| Термостойкость: | -40°С - +120°С |
| Вязкость | 12с (DIN 53211) |
| Стойкость к: | кислотам, щелочам, влаге, соляному туману, спиртам, грибкам, термическим и механическим напряжениям, хлорсодержащим растворителям |
| Поверхностное сопротивление | 2,5×1012Ω |
| Удельное сопротивление | 5,1×1014Ω |
| Прочность диэлектрика | 82,9 кВ/мм |
| Диэлектрическая проницаемость: | 2,21 |

URETHANE CLEAR представляет собой высококачественный однокомпонентный полиуретановый лак, предназначенный для защиты и электрической изоляции печатных плат, электромоторов, трансформаторов, электронного оборудования и компонентов. Формирует защитный слой, противостоящий плесени, коррозионным испарениям, термическим и механическим воздействиям, влаге. Образует прочную, надежную гибкую пленку с отличной адгезией, не проводящую ток.

### Применение

Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий.

### Указания

Защищаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, жиров и т.п. Аэрозоль DEGREASER идеально подходит для этого. Встряхните баллон перед употреблением. Аэрозоль наносится распылением с расстояния приблизительно 30 см. При необходимости нанесите второй слой через 24 часа. Полученный слой высыхает до отлипания примерно через 20 минут. Переверните баллон вверх дном после использования и несколько раз нажмите на распылитель. Забившуюся форсунку промывают ацетоном.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Соевое масло, модифицированное уретаном, в углеводороде. Наполнитель: пропан/бутан.

#### Опасные компоненты

| CAS № | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107-83-5 | Изогексан | 26 | F | Легко воспламеним |
| 64742-82-1 | Растворитель лигроин 140/200 | 10 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 64742-95-6 | Высококипящие ароматические углеводороды | 11 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 74-98-6/106-97-8 | Пропан/бутан | 36 | F+ | Крайне легко воспламеним |

### Возможные опасности

Легковоспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легковозгораемую смесь с воздухом, в особенности в приземном слое.

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | желтоватый |  | #### Запах: | растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | <300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 0,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 10,9 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 2.8 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~4.5 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | 0.7 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Не растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |